## Slide 1
Ю. И. Тюрин, Н. Н. Никитенков, В. С. Сыпченко, Ма Сяоле, Чжан Хунжу
zhanghongru1993@gmail.com
Моделирование термо-стимулированного газовыделения водорода из Ti, Zr, Pd, Ni
Национальный исследовательный Томский политехнический университет
Инженерная школа ядерных технологий
Томск 2021

## Slide 2
Актуальность
Внедрение водорода в металлы, изменяет их прочностные, упругие и коррозионно-электрохимические характеристики и ставит серьезные материаловедческие проблемы при выборе конструкционных материалов для атомной, ядерной, водородной энергетики, авиации, судостроения и других отраслей промышленности, в которых внезапный выход из строя узла или детали создает аварийную ситуацию и приводит к большим экономическим потерям.

## Slide 3
Метод термостимулированного газовыделения (ТСГВ)
Рисунок 1. Функциональная схема установки для исследования термо- и радиационнно- стимулированного газовыделения: 1 – электронная пушка; 2 – катодный блок электронной пушки; 3 – фокусирующая система электронной пушки; 4 – высоковакуумный затвор; 5 – флажок (вольфрамовая фольга для измерения тока электронов); 6 – образец для радиационно-стимулированных исследований; 7 – устройство охлаждения образца; 8 – титановая вакуумная камера; 9 – высоковакуумные вентили; 10 – камера высокотемпературного нагрева образца (2000 ˚С и выше); 11 –блок высокотемпературного нагрева; 12 – внешний нагреватель; 13 – образец низкотемпературного нагрева (до 1000 ˚С); 14 – камера внешнего нагрева; 15 – ионизатор масс-спектрометра; 16 – масс-спектрометр; 17 – квадрупольный масс-анализатор масс-спектрометра; 18 – блок управления масс-спектрометром; 19 – детектор масс-спектрометра (вторичный электронный умножитель); 20 – система автоматизации; 21 – усилитель сигнала с ВЭУ; 22 – блок внешнего нагрева; 23 – термопары; 24 – компьютер. [1]

## Slide 4
Экспериментальные результаты
Рисунок 2. Относительные количества выхода водорода из образца (Ti, Zr) в единицу времени в режиме линейного нагрева ТСГВ [2].
Катодное насыщение водородом образцов осуществлялось в электрохимической ячейке в растворе серной кислоты.
Таблица 1. Материал образца, размеры, условия эксперимента.
Ti (ВТ1-0) | Zr (Э110) | Pd (0.9999) | Ni
0,17-1,05 мм | 0,27-0,8 мм | 0,05-0,2 мм | 0,05-0,2 мм
H2SO4 (0,1M), t=6ч, j=20мA·см-2 | H2SO4 (0,5-1M), t=21-24ч, j= 100мA·см-2 | H2SO4 (0,1-0,5M), t=20ч, j=19-100мA·см-2 | H2SO4 (1M), t=20ч, j=120мA·см-2
β=1oC·с-1 | β=1oC·с-1 | β=1oC·с-1 | β=1oC·с-1

## Slide 5
Экспериментальные результаты
Рисунок 2. Относительные количества выхода водорода из образца (Pd, Ni) в единицу времени в режиме линейного нагрева ТСГВ [2].
Катодное насыщение водородом образцов осуществлялось в электрохимической ячейке в растворе серной кислоты.
Таблица 1. Материал образца, размеры, условия эксперимента.
Ti (ВТ1-0) | Zr (Э110) | Pd (0.9999) | Ni
0,17-1,05 мм | 0,27-0,8 мм | 0,05-0,2 мм | 0,05-0,2 мм
H2SO4 (0,1M), t=6ч, j=20мA·см-2 | H2SO4 (0,5-1M), t=21-24ч, j= 100мA·см-2 | H2SO4 (0,1-0,5M), t=20ч, j=19-100мA·см-2 | H2SO4 (1M), t=20ч, j=120мA·см-2
β=1oC·с-1 | β=1oC·с-1 | β=1oC·с-1 | β=1oC·с-1

## Slide 6
Системы кинетических уравнений совместно с
уравнением диффузии [2,3]
1.
2.
3.
1. Диффузия водорода в объеме:
2. Разложение гидрида в объеме :
Водород в объеме
Водород на поверхности:
N0 = N+ N1 + N2 = 1015 см-2 - полное число мест адсорбции на поверхности.
HS → N1
(H2)S → N2
N0 - N1 - N2 = N
диффузия

## Slide 7
Блок-схема и интерфейс программы

## Slide 8
Рисунок 4. Экспериментальные результаты по термостимулированному газовыделению в Ti (а) и Zr (б).
Таблица 2. Параметры в результатах моделирования диффузии водорода в Ti и Zr.
Образец | Ti | Zr
Граничное условие |  | 
n(H), см-3 | 8·1021 | 1·1021
Eдиф, эВ | 0,55 | 0,43
D0, см2/с | 10 | 3.7
K0 | 8·10-9 | 2.8·10-8
EK, эВ | 3 | 3.3
Образец | Ti | Zr
Граничное условие |  | 
n(H), см-3 | 8·1021 | 1·1021
Eдиф, эВ | 0,55 | 0,43
D0, см2/с | 10 | 3.7
K0 | 8·10-9 | 2.8·10-8
EK, эВ | 3 | 3.3
а)
б)
Результаты численного моделирования
Рисунок 3. Расчетная зависимости температуры Tmax от толщины в Ti

## Slide 9
Рисунок 5. Экспериментальные результаты по термостимулированному газовыделению в Pd, Ni.
Таблица 4. Параметры в результатах моделирования диффузии водорода в Pd, Ni.
Результаты численного моделирования
Sample | D0, 10-3cm2s-1 | σ10, cm2 | k0, cm2s-1 | v-30, s-1
Pd | 1,7 | 10-17 | 10-8 | 106
Ni | 7,2 | 2,3·10-13 | 10-3 | 2,5·108
n(H), cm-3 | Edif, eV | E1, eV | Ek, eV | Edes, eV
8·1022 | 0,23 | 0,38 | 0,47 | 0,25
1·1022 | 0,5 | 0,35 | 0,32 | 0,41

## Slide 10
Выводы
1. Мы провели экспериментальное исследование и моделирование процессов диффузионного выхода водорода в вакуум из предварительно насыщенных водородом плоских металлических образцов при термическом нагреве.
2. С учетом характеристик десорбции различных металлов, результаты расчетов, полученные с использованием различных граничных условий, хорошо соответствуют с экспериментальным данным.
3. Метод программируемого термо-газовыделения водорода в условиях линейного нагрева металлов представляет удобный метод определения энергий активации, предэкспоненциальных множителей диффузионных и десорбционных.

## Slide 11
Спасибо за внимание!